ELEMENTENGEVEL ALUMINIUMPROFIEL (SCHÜCO AF UDC 80 elementengevelprofielsysteem).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Elementengevel, AF UDC 80

Toelichting: 	Thermisch geïsoleerd elementengevelsysteem. Profielbreedte 80mm.

C2C SILVER

CWCT gecertificeerd

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (EN 12154) (klasse) < RE 1650

Weerstand tegen windbelasting: (EN 13116) (kN/m2) < 2,25/ 3,75

Geluidsisolatie:	Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): max. 50(-2,-6)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  1,7 afhankelijk van systeemvariant en beglazing:

Luchtdoorlatendheid: (EN 12207): klasse AE 1200

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- UDC 80 CV, thermisch geïsoleerd profielsysteem. Beglazing met glaslatten.

- UDC 80 SG, thermisch geïsoleerd profielsysteem. Beglazing semi structureel.

- UDC 80 met Schüco AB ZDS, geïntegreerde zonwering.

Afmetingen en indeling: volgens tekening

Profielbreedte: 80mm

Inbouwdiepte stijlprofielen: 130mm – 255mm, volgens berekening.leverancier.

Inbouwdiepte regelprofielen: 130mm – 255mm volgens berekening.leverancier.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering via EPDM zadeldichting.

Systeemvoegen: 10mm – 15mm, afhankelijk van toelaatbare vervormingen ruwbouwconstructie.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: max. 70mm

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Sandwichpaneel: buitenbeplating: aluminium paneel, binnenbeplating: aluminium paneel.

Vulling: PUR.

Raam: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Deur: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.