Schüco AWS 75 SI+ système standard

Système de profilés plats, à valeur d'isolation renforcée, à trois chambres et à triple frappe avec une profondeur de construction de 75 mm.

- Le système complet possède au moins une certification C2C argent

- Profondeur de construction du profilé de dormant de 75 mm avec une largeur de vue de 51 mm à 200 mm

- Profondeur de construction du profilé d'ouvrant de 85 mm avec une largeur de vue de 33 mm à 61 mm

- A l’extérieur, les profilés du dormant et l’ouvrant se trouvent dans le même plan; à l’intérieur, ouvrant à recouvrement de 10 mm

- Le système permet une épaisseur de vitrage jusqu'à 67 mm dans l'ouvrant et 57 mm dans le dormant.

- Barrières isolantes pour une isolation thermique plus élevées selon les normes EN 10077-1 et EN 10077-2

Classification selon les normes européennes :

- Coefficient de transmission thermique du profil (Uf) : meilleure performance du système selon 
NBN EN- ISO 10077-2 = 0,92 W/m²K

- Coefficient de transmission thermique globale (Uw) : meilleure performance du système selon
NBN EN- ISO 10077-2 Uw = 0,81 W/m²K (avec un vitrage avec Ug 0,6 W/m²K)

- Etanchéité à l'eau : meilleure performance du système selon la norme NBN EN 12208 = classe 9A

- Résistance à la charge du vent : meilleure performance du système selon la norme NBN EN 12210 = classe C5

- Perméabilité à l'air : meilleure performance du système selon la norme NBN EN 12207 = classe 4

- Résistance mécanique : meilleure performance du système selon la norme NBN EN 13115 = classe 4

- Fenêtres force de manœuvre selon la norme NBN EN 13115 : classe 1 (standard) - classe 2 (accès facile)

- Résistance de fonctionnement : meilleure performance du système selon la norme NBN EN 12400 : classe 3

- Résistance à l’effraction : meilleure performance du système selon la norme NBN EN 1627 : classe de résistance RC3 (selon la combinaison de profils et le type de matériel)

- Isolation acoustique : meilleure performance du système mesurée selon la norme NBN ISO 10140-2:2010  Rw (C,Ctr). 49(-1,-4)dB en combinaison avec un vitrage acoustique.

Chaque unité de fenêtre (y compris le vitrage) doit garantir une valeur Uw (cadre + verre) égale ou supérieure à 1,50W/m2K. L'entrepreneur doit soumettre à l'architecte un calcul séparé pour chaque unité de fenêtre avant l'installation.