BRANDWERENDE ALUMINIUM WAND- en RAAM SYSTEMEN 60'

##### SCHÛCO ADS 80 FR 60

###### Beschrijving :

Vaste brandwerende beglazing ''Schüco ADS 80 FR 60 met brandweerstandsklasse E 60, EW 60 of       EI 60, getest overeenkomstig NBN EN 1364-1.

Maximale afmetingen:

Maximaal toegestane hoogte van het brandwerende element = 4000 mm.

Maximaal toegestane breedte van het brandwerende element = onbegrensd.

Maximaal toegestane ruitafmetingen = 1400 x 2500 mm.

Maximaal toegestane paneelafmetingen = 1400 x 2500 mm.

Goedkeuringen en testen:

Het profielsysteem voldoet aan volgende prestaties :

- Benor/ATG 14/2840

- Akoestische isolatie van Rw = tot 42 dB

- Thermische isolatie: Volgens norm EI60

Om te voldoen aan de systeemgarantie dienen alle onderdelen geleverd te worden door de systeemleverancier.

Mogelijke types :

Vaste brandwerende wanden met E 60, EW 60 of EI 60 minuten brandweerstand.

>> Enkele of dubbele deuren type Schüco ADS 80 FR 30 EI-1 met een brandweerstand van 30 minuten kunnen worden ingebouwd.

Profielen

Er moeten geëxtrudeerde aluminiumprofielen met de legering EN AW 6060 en EN AW 6063 in

geanodiseerde kwaliteit volgens NBN EN 755 en NBN EN 12020 worden gebruikt.

Voor geëloxeerde aluminium platen in geanodiseerde kwaliteit moet de legering AIMg 1, halfhard, (EN

AW 5005A) worden gebruikt.

Voor de gelakte aluminiumplaten dient de legering AlMg 1 te worden gebruikt.

De draagconstructie bestaat uit geëxtrudeerde, thermisch gescheiden aluminiumprofielen (gekeurde werkomgeving). In de profielkamers worden isolatoren aangebracht. Alle hoek- en T-verbindingen worden mechanisch (spijkerbaar) en met veilige lijmspuittechniek uitgevoerd. In het sponningbereik van de profielen worden - in geval van brand opschuimende - afdichtbanden gebruikt.

Profielbouwdiepten:

Kozijn, stijl, regel,

Raam, sokkel 	80 mm

Stijl (versterkt)	                                            140 mm (bij elementhoogte > 3,0m)

Sponninghoogte                                           25 mm

Profielaanzichtbreedten:

Kozijn	 59  mm

Stijl, regel 	84 mm

Kozijnverbreding	34 mm

Sokkel					     142 mm

Dichtingstrips

Rondom alle beglazing en beplating wordt er een dubbele neopreendichting voorzien in moeilijk ontvlambaar rubber.

De doorsnede van de dichtingstrip moet overeenstemmen met de vorm die door de fabrikant van de profielen aangegeven wordt. De dichtingstrippen passen zelfklemmend in het profiel en moeten gemakkelijk zonder schroeven of kleefmiddel aangebracht worden.

Om de dichtheid bij brand te garanderen dient er in de glassponning ter plaatse van de thermische onderbreking 2 stroken schuimvormend product Kerafix Flexpan 200 naast elkaar te worden voorzien (sectie: 28 x 2,4 mm en 20 x 2,4 mm).

Bevestiging

De bevestiging van het schrijnwerk aan de bouwconstructie wordt op regelmatige afstanden en in toereikend aantal voorzien om zonder vervormingen aan de inwerkende belastingen te kunnen weerstaan.

De gebruikte bevestigingsonderdelen dienen voorzien te zijn van een bescherming tegen corrosie; bij voorkeur worden er roestvrije stalen onderdelen gebruikt.

De brandwerende elementen dienen opgeslagen, behandeld en geplaatst te worden zoals beschreven in de technische goedkeuring Benor-ATG 14-2840 §5.2.

Beglazing en vulelementen

Beglazing van vaste wanden met brandwerend glas type:

- Pyrobel 25 (AGC)

- Pyrostop 60 (Pilkington)

- Contraflam 60 (Saint-Gobain)

- SchücoFlam 60 (Saint-Gobain)

Deze brandwerende beglazing wordt geplaatst tussen de profielaanslag en de glaslat.

De glaslatten liggen in hetzelfde vlak als het kaderprofiel. Een verspringing is niet zichtbaar.

De beglazing wordt met moeilijk ontvlambare rubberen dichtingen geplaatst.

De beglazing kan eventueel vervangen worden door brandwerende vulpanelen met een brandweerstand van 60 minuten zoals beschreven in de Benor-ATG technische goedkeuring 14/2840, § 3.1.1.6.

.

Om te voldoen aan de systeemgarantie dienen alle onderdelen geleverd te worden door de systeemleverancier.