Brandwerende Aluminium raamsystemen EI1 30

Schüco AWS 70 FR 30

Thermisch onderbroken aluminium brandwerend raamsysteem  ''Schüco AWS 70 FR 30'' voor naar binnendraaiende zelfsluitende ramen met brandwerende beglazing.

Brandweerstandsklasse EI1 30 overeenkomstig NBN EN 1634, cfr. goedkeuringsnr. Z-19.14-1898

Uitvoering als zelfsluitend draairaam, DIN L en DIN R, naar binnendraaiend.

Toegestane breedte (b= raambuitenafmeting) van 700 tot 1300 mm.

Toegestane hoogte (h= raambuitenafmeting) van 1080 tot 1900 mm.

Toegestaan vleugelgewicht 130 kg.

Constructie-eigenschappen:

De draagconstructie bestaat uit geëxtrudeerde, thermisch gescheiden holle aluminiumprofielen.

Er worden speciale brandwerende isolatoren ingebracht. De profielverbinding moet met roestvrij stalen bruggen worden beveiligd. Alle hoek- en T-verbindingen worden mechanisch (spijkerbaar) en met veilige lijmspuittechniek uitgevoerd. In het bereik van de raamsponning worden de samenstellingslatten en de middenafdichtingen uitgerust met opschuimende afdichtkoorden die in geval van brand de afdichting garanderen.

Het brandwerend raamsysteem uitgerust met Schüco AvanTec raambeslag, evenwel in een gewijzigde uitvoering volgens de vereisten, maximale openingshoek 90°, bediening door middel van hendel via verborgen inbouwbediening.

Verder moeten de elementen worden uitgerust met:

brandwerende vergrendelingen overeenkomstig de voorschriften.

Schüco geïntegreerde raamsluiters, verborgen inbouw, bij gesloten raam niet zichtbaar, montage zonder extra freeswerken, bijgevolg geen verzwakking van de profieldoorsneden, met / zonder elektromechanische vergrendeling, sluiting zelfstandig bij stroomuitval of bij rookmeldersignaal / permanent.

Er mag alleen gekeurd, systeemeigen beslag worden gebruikt.

Beglazing met brandwerend glas: Schüco Flam 30

Het afdichten van de brandwerende ruiten gebeurt met EPDM-afdichtingen aan buiten- en binnenzijde.

Profielbouwdiepten:

Kozijn	 70 mm

Raam	 80 mm

Profielaanzichtbreedten:

Kozijn	59 mm

Inzetkozijn 	59 + 10 mm

Raam, TipTronic-geometrie	51 mm