Thermisch onderbroken aluminium-profielen voor de bouw van ramen

Systeem :

Hoogwaardig isolerend 3-kamersysteem voor aluminium ramen en raamdeuren volgens NBN EN12020

- Environmental Product Declaration (EPD) volgens ISO 14025 en EN 15804 is beschikbaar en kan op eenvoudige vraag van de architect worden afgeleverd.

- CE markering met Declaration of Performance DoP voor het volledige systeem op basis van NBN EN 14351-1 is vereist

- Aluminiumlegering (AlMgSi0,5F22) EN AW 6060 T60, EN AW 6063 volgens NBN EN 573-3

Thermische onderbreking :

- Thermische onderbreking volgens NBN EN 14024 d.m.v. doorlopende glasvezelversterkte polyamide of polythermide strippen volgens technische goedkeuring.

- Isoleerstrippen worden d.m.v.  gekartelde metalen draden onvervormbaar en onverschuifbaar met de aluminium halfschalen verbonden volgens technische goedkeuring. Dit kan door de systeem-leverancier of een gecertificeerde erkende verwerker onder controle van BCCA

Productie en assemblage :

- De assemblage van het raamsysteem gebeurt door een door Schüco erkende verwerker, strikt volgens de richtlijnen van de systeemfabrikant

- Alle componenten, dichtingen en hang- en sluitwerk zijn afkomstig van en conform met de ITT van de systeemfabrikant

- Naakt aluminium door het in verstek verzagen, moet worden beschermd (tegen corrosie e.d.) voor het verbinden van de hoeken.

- Hoek- of T-verbindingsstukken worden pas na het verbinden van de hoeken via voorziene openingen geïnjecteerd met een twee componentenlijm op basis van polyurethaan. Het enkel vooraf inbrengen in de kamers of insmeren van de hoek- of T-verbinders met de lijm voor het persen of het nagelen van de profielen is niet toegelaten.

- Aan de binnenzijde van de verstekken en T-verbindingen van de buitenste profielschaal worden versterkingshoekjes aangebracht om verplaatsing van de verstekken te voorkomen.

- Glaslatten dragen over hun volledige lengte op een opstand in aluminium die verhindert dat eventueel condens- of ander water kan infiltreren en steunen niet op de isoleerstrippen.

- De glaslatten liggen in hetzelfde vlak en verspringen niet bij zowel vleugel- als kader profiel, waarbij eventuele toleranties worden geneutraliseerd door op de glaslat gemonteerde houders.

- Een doorlopende middendichting uit EPDM wordt gemonteerd op de isoleerstrippen in de daartoe voorziene gleuf en is enkel één maal bovenaan onderbroken, ofwel uitgevoerd als gevulkaniseerd kader of voor de hoeken recht gesneden en verbonden d.m.v. gevulkaniseerde hoekstukken.

- De rondomlopende buitenste glasdichting wordt slechts éénmalig gestoten bovenaan het raam.

- Contact van het aluminium gedeelte van de vleugel met de middendichting is niet toegelaten.

- Gecontroleerde beluchting en ontluchting van glas en panelen dient voorzien te worden.

Drainage :

Glassponningen en profielgroeven waarin water en condenswater kunnen indringen moeten naar buiten ontwaterd en ontlucht worden en dit volgens de voorschriften van de systeemleverancier. 
De drainage van de onderste buitenkaders wordt gerealiseerd d.m.v. :

- onzichtbare drainageopeningen in de voorste profielkamer aan de onderzijde indien gewenst via een onderdorpelprofiel.

- zichtbare drainageopeningen vooraan in de voorste profielkamer

  - met standaard ontwaterings-kappen in PVC (zwart) /

  - met standaard ontwaterings-kappen in aluminium, gelakt in dezelfde kleur als de profielen

  - met ontwateringskappen in aluminium MET TERUGSLAGKLEP, gelakt in dezelfde kleur als de profielen

Profielafwerking: Te bepalen

(ofwel)

- geanodiseerd voorzien van het Qualanod-label; toekenning en controle door de EWAA.

  - Anodisatiewijze: AO (gesatineerd) / BO (geborsteld) / CO (glanzend)

  - Laagdikte: minimum 	20 (klasse 2 - stadsatmosfeer) / 25 (klasse 3 - maritieme of industriële atmosfeer) / … µm (volgens STS 36.05.33)

  - Alle zichtbare onderdelen van zijn geanodiseerd in dezelfde tint als de profielen

(ofwel)

- Poedercoating volgens de richtlijnen en voorzien van het Qualicoat-label; toekenning en controle door de EWAA.

  - laagdikte van minimaal µm60

  - Er wordt een waarborg gegeven van 5 jaar op de kleurechtheid en op de hechting.
Nota aan de architect: De vereiste laagdikte kan worden bepaald aan de hand van de STS 52.2 “Buitenschrijnwerk in aluminium” in functie van de corrosiefactor.

  - Coating: klasse 2 (stadsatmosfeer) / klasse 3 (maritieme of industriële atmosfeer) /…

  - Glansgraad: circa  70% (satijn) / 30% (mat) / 90% (hoogglans) / structuurcoating

  - Kleurtint buitenprofiel: keuze uit standaardgamma fabrikant benaderend RAL: ...

  - Kleurtint binnenprofiel: idem / keuze uit standaardgamma fabrikant / benaderend RAL: ...

  - Alle zichtbare onderdelen zijn gemoffeld in dezelfde tint als de profielen

- Te bepalen : Smart Active : Anti-bacteriële afwerking

- Te bepalen : Voorbehandeling conform de eisen van Qualicoat of G.S.B. .

Profieltype:

Schüco AWS 75 SI+ Standaard vlakliggend

Vlakliggende profielen met verhoogde isolatiewaarde van het drie-kamer systeem met een bouwdiepte van 75mm. De opendraaiende delen realiseren minimum een drievoudige aanslag.

- Het volledige systeem draagt minstens een C2C zilver certificering.

- Bouwdiepte kaderprofiel 75 mm met aanzichtbreedte van 51mm tot 200mm

- Bouwdiepte vleugelprofiel 85 mm met aanzichtbreedte van 33mm tot 61mm

- Aan de buitenzijde liggen kader- en vleugelprofiel in hetzelfde vlak, aan de binnenzijde ligt de vleugel 10 mm in opdek.

- Het systeem laat toe beglazing tot 67mm in de vleugel te plaatsen en 57mm in het kader

- Isoleerstrippen voor verhoogde warmte-isolatie volgens EN 10077-1 en EN 10077-2

Classificatie volgens Europese normen :

- Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) beste systeemprestatie volgens 
NBN EN- ISO 10077-2 = 0,92 W/m²K

- Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal: beste systeemprestatie volgens 
NBN EN ISO 10077-2 Uw = 0,81 W/m²K (met beglazing met Ug 0,6 W/m²K)

- Waterdichtheid : beste systeemprestatie volgens NBN EN 12208 = klasse 9A.

- Weerstand tegen windbelasting: beste systeemprestatie volgens NBN EN 12210 = klasse C5

- Luchtdoorlatendheid: beste systeemprestatie volgens NBN EN 12207 = klasse 4.

- Mechanische bedrijfszekerheid, weerstand tegen verkeerd gebruik : beste systeemprestatie volgens NBN EN 13115 = klasse 4

- Bedieningskracht ramen volgens NBN EN 13115 : klasse 1 (standaard) - klasse 2 (easy-access)

- Weerstand bij herhaald gebruik van bewegende delen : beste systeemprestatie 
volgens NBN EN 12400 : klasse 3

- Inbraakwerendheid beste systeemprestatie volgens NBN EN 1627 : weerstand klasse RC3 
(afhankelijk van profielcombinatie en beslagtype)

- Geluidsisolatie : beste systeemprestatie gemeten volgen NBN ISO 10140-2:2010   
Rw (C,Ctr). 49(-1,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing.

- Elk raamgeheel (inclusief beglazing) dient een Uw-waarde (schrijnwerk + glas) gelijk of beter dan 1,50W/m2K te garanderen. Aannemer dient voorafgaand aan de plaatsing hiervan een afzonderlijke berekening per raamgeheel aan de architect voor te leggen.