Thermisch onderbroken aluminium-profielen voor de bouw van ramen en deuren (Type Schüco AWS 90 SI+)

Profielen

De thermisch onderbroken profielen zijn samengesteld uit twee afzonderlijk geextrudeerde aluminium profielschalen.

Er moeten geëxtrudeerde aluminiumprofielen met de legering EN AW 6060 en EN AW 6063 in

geanodiseerde kwaliteit volgens NBN EN 755 en NBN EN 12020 worden gebruikt.

Het samengestelde profiel is van het type drie kamersysteem met bouwdiepte 90 mm.

Iedere profielschaal is voorzien van een holle kamer voor de plaatsing van hoek- of T-verbindingsstukken.

Deze hoek- of T-verbindingsstukken beschikken over voorgevormde kanalen die na het verbinden van de hoeken via reeds in de profielschalen voorziene openingen opgespoten worden met een twee componentenlijm op basis van polyurethaan.

Het insmeren van de hoek- of T-verbinders met de lijm voor het persen of het nagelen van de profielen is niet toegelaten.

Aan de binnenzijde van de verstekken en T-verbindingen van de buitenste profielschaal worden tevens versterkingshoekjes uit PVC aangebracht om eventuele verplaatsing van de verstekken te voorkomen.

De profielschalen zijn aan elkaar verbonden middels doorlopende glasvezelversterkte polyamide of polythermide strippen.

Deze isoleerstrippen zijn ieder voorzien van twee gekartelde metalen draden welke onvervormbaar en onverschuifbaar zijn verbonden met de beide holle aluminium halfschalen.

De isoleerstrippen liggen gelijk met de binnenzijde van de profielen.

Zowel de strippen afzonderlijk, als het samenstellen van de profielschalen tot één profiel, dienen te beschikken over een Butgb goedkeuring. Het samenstellen kan zowel gebeuren door de systeem-leverancier als een door hem erkende verwerker.

De glaslat is gemonteerd op eenzelfde niveau als de isoleerstrippen. Een opstand in aluminium verhindert dat water naar binnen kan infiltreren.

Optredend condenswater of infiltrerend water kan op deze manier niet naar de binnenzijde van de constructie vloeien.

Sponningen en profielgroeven waar neerslag en condens kunnen indringen moeten bij voorkeur naar buiten ontwaterd en ontlucht worden door middel van: (naar keuze van de ontwerper)

- ontwateringskappen, in PVC (zwart) /of/ aluminium (zelfde kleur als de raamprofielen)

- verborgen ontwatering langs de onderkant middels ontwateringsgaten in de voorste profielkamer (zonder ontwateringskappen).

De middendichting uit EPDM wordt gemonteerd ter hoogte van de isoleerstrippen in de daartoe voorziene gleuf van de isoleerstrippen.

Contact van het aluminium gedeelte van de vleugel met de middendichting is niet toegelaten.

De glaslatten dragen over hun volledige lengte op de vaste raam- en vleugelprofielen. Ze mogen niet steunen op de isoleerstrippen.

De glaslatten liggen bij zowel vleugel- als buitenkader profiel in hetzelfde vlak. Een verspringing is niet zichtbaar.

Eventuele toleranties ten gevolge van oppervlaktebehandeling worden geneutraliseerd door op de glaslat gemonteerde houders in kunststof.

Indien nodig worden statisch versterkte profielen ingezet. Een berekening door een erkend ingenieurs-bureau is voor te leggen.

Kwalificatie volgens STS 52

Waterdichtheid      NBN EN 12208	9A

Luchtdoorlatendheid     NBN EN 12207	4

Weerstand tegen winddruk   NBN EN 12210	C5

Naar keuze van de ontwerper kan er gekozen worden uit diverse raamprofieluitvoeringen (de teksten van de uitvoeringen die niet van toepassing zijn dient te worden verwijderd.)

- Vlakke raamprofielen

- Verborgen raamprofielen

Schüco AWS 90.SI+,  raamsysteem op passiefhuisniveau (te bepalen door de ontwerper)

Vlakliggende profielen met een hoge isolatiewaarde en een bouwdiepte van 90 mm

De thermisch onderbroken profielen zijn samengesteld uit twee afzonderlijk geextrudeerde aluminium profielschalen.

Bouwdiepte vaste kaderprofiel 90 mm

Vleugeldiepte 100 mm

Uf–waarde voor een profielcombinatie met een aanzichtbreedte van 117 mm ( vaste kader 69 mm + voeg 7 mm + vleugelprofiel 41 mm ) van 1,0 W/m²K.

Aan de buitenzijde liggen kader- en vleugelprofiel in hetzelfde vlak, aan de binnenzijde ligt de vleugel 10 mm in opdek.

Eén van de isoleerstrippen beschikt over een schuimband, dit om een verhoogde warmte-isolatie te bekomen volgens de Europese normen EN 10077-1 en EN 10077-2, deze bepalen de criteria voor de warmtedoorlatingscoefficient van raam-en gevelelementen.

De thermisch isolerende bruggen met drie holle kamers vormen de aanslag voor de gecoëxtrudeerde middenafdichting met vijf holle kamers en een schuimkern die voorzien is van 3 opstaande lipjes ter beperking van de convectie. De aansluiting op de middendichting gebeurt rond de isolatiezone van de isolatiebruggen door aaneenhaking. De middendichting wordt bevestigd aan de isolatiebrug doordat ze wordt vastgehaakt in een dubbele bevestigingsgroef in de isolatiezone.

De buitenliggende glasdichting wordt niet doorgesneden in de hoeken. De hoeken van de buitenste dichtingen dienen gekleefd met een contactlijm of gevulkaniseerd.

De glassponning wordt thermisch geïsoleerd door de schuimprofielen die op het profielsysteem zijn afgestemd en de glasranden omgrijpen. De ventilatie van de hoekverbinding wordt door langsgroeven in de isolatiemateriaalprofielen evenals door het gebruik van een speciale systeemeigen klosbruggen gewaarborgd.

De binnenaanslagdichting moet volledig rondom worden aangebracht zonder onderbreking door scharnieren en/of hoeklagers.

Alle hoek- en T-verbindingen worden uitgerust met verbindingselementen, die door hun labyrinthstructuur een gelijkmatige lijmverdeling garanderen. De opgeperste aanslagen worden in de voegen bovendien voorzien van hoek/voegafdichtstukken resp. verstekhoeken.

De afdichting van de T-voegen gebeurt door middel van systeemeigen afdichtkussens en met permanent elastische afdichtstoffen in de omgeving van de labyrinthvormige voegafdichtstukken.

De verluchting en ontwatering van de glassponning dient te gebeuren ofwel rechtstreeks via ontwateringskappen, in aluminium (zelfde kleur als de raamprofielen, of in PVC zwart) ofwel verdekt liggend langs de onderkant middels ontwateringsgaten in de voorste profielkamer.

Het systeem moet met rechthoekige glaslatten/ glaslatten die onzichtbaar worden geschroefd met een uitbraakwerende functie worden uitgerust. De montage van de glaslatten gebeurt door middel van kunststofhouders met tolerantiecompensatie.

Indien nodig worden statisch versterkte profielen ingezet. Een berekening door een erkend ingenieursbureau is voor te leggen.

Classificatie volgens Europese normen :

Thermische isolatie volgens EN ISO 10077-2				Uf = 0,7 – 1,1 W/m²k°

Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN 12207			   	klasse 4

Waterdichtheid volgens NBN EN 12208				klassse 9 A

Weerstand tegen windbelasting volgens NBN EN 12210			klasse C5 / B5

Mechanische belasting volgens NBN EN 13115		 		klasse 4

Proef op herhaald openen en sluiten volgens NBN EN 12400 			klasse 3

Inbraakvertragendheid volgens NBN EN 1627				tot WK3 (te bepalen)

Akoestische isolatie volgens EN ISO 140-3				t/m Rw 47 dB

Schüco AWS 90 BS SI+,  raamsysteem op passiefhuisniveau met verborgen raamprofielen

(te bepalen door de ontwerper)

Verborgen vleugelsysteem met hoge isolatiewaarde en een bouwdiepte van 90 mm

De thermisch onderbroken profielen zijn samengesteld uit twee afzonderlijk geextrudeerde aluminium profielschalen.

Bouwdiepte vaste kaderprofiel 90 mm

Vleugeldiepte 95 mm

Binnenaanzichtbreedte van de vleugel 60 – 65 -70 - 79  mm (afhankelijk van het maximale vleugelgewicht)

Aan de buitenzijde ligt de vleugel verborgen achter de flens van de vaste kader.

Aan de buitenzijde liggen kader- en vleugelprofiel in hetzelfde vlak, aan de binnenzijde ligt de vleugel 10 mm in opdek.

Uf-waarde van 1,1 W/m²K voor een profiel aanzichtbreedte van 89 mm.

Eén van de isoleerstrippen beschikt over een schuimband, dit om een verhoogde warmte-isolatie te bekomen volgens de Europese normen EN 10077-1 en EN 10077-2, deze bepalen de criteria voor de warmtedoorlatingscoefficient van raam-en gevelelementen.

De ramen zijn voorzien van een meerkamerige gecoëxtrudeerde middendichting met in de hoeken voorgevormde hoekstukken.

De buitenliggende glasdichting wordt niet doorgesneden in de hoeken. De hoeken van de buitenste dichtingen dienen gekleefd met een contactlijm of gevulkaniseerd. De buiten- en binnenliggende glasdichting zijn voorzien van vinnen die tot op de bodem van de sponning reiken.

Classificatie volgens Europese normen :

Thermische isolatie volgens EN ISO 1077-2				Uf ≥ 0,8 W/m²k°

Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN 12207			   	klasse 4

Waterdichtheid volgens NBN EN 12208				klasse 9 A

Weerstand tegen windbelasting volgens NBN EN 12210			klasse C5 / B5

Mechanische belasting volgens NBN EN 13115		 		klasse 4

Proef op herhaald openen en sluiten volgens NBN EN 12400 			klasse 3

Inbraakvertragendheid volgens NBN EN 1627				tot WK2 (RC2 (te bepalen)