Thermisch onderbroken aluminium-profielen voor de bouw van ramen (Type Schüco AWS 65 )

Profielen

De thermisch onderbroken profielen zijn samengesteld uit twee afzonderlijk geextrudeerde aluminium profielschalen.

Er moeten geëxtrudeerde aluminiumprofielen met de legering EN AW 6060 en EN AW 6063 in

geanodiseerde kwaliteit volgens NBN EN 755 en NBN EN 12020 worden gebruikt.

Het samengestelde profiel is van het type drie kamersysteem met bouwdiepte 65 mm.

Iedere profielschaal is voorzien van een holle kamer voor de plaatsing van hoek- of T-verbindingsstukken.

Deze hoek- of T-verbindingsstukken beschikken over voorgevormde kanalen die na het verbinden van de hoeken via reeds in de profielschalen voorziene openingen opgespoten worden met een twee componentenlijm op basis van polyurethaan.

Het insmeren van de hoek- of T-verbinders met de lijm voor het persen of het nagelen van de profielen is niet toegelaten.

Aan de binnenzijde van de verstekken en T-verbindingen van de buitenste profielschaal worden tevens versterkingshoekjes uit PVC aangebracht om eventuele verplaatsing van de verstekken te voorkomen.

De profielschalen zijn aan elkaar verbonden middels doorlopende glasvezelversterkte polyamide of polythermide strippen.

Deze isoleerstrippen zijn ieder voorzien van twee gekartelde metalen draden welke onvervormbaar en onverschuifbaar zijn verbonden met de beide holle aluminium halfschalen.

De isoleerstrippen liggen gelijk met de binnenzijde van de profielen.

Zowel de strippen afzonderlijk, als het samenstellen van de profielschalen tot één profiel, dienen te beschikken over een Butgb goedkeuring. Het samenstellen kan zowel gebeuren door de systeem-leverancier als een door hem erkende verwerker.

De glaslat is gemonteerd op eenzelfde niveau als de isoleerstrippen. Een opstand in aluminium verhindert dat water naar binnen kan infiltreren.

Optredend condenswater of infiltrerend water kan op deze manier niet naar de binnenzijde van de constructie vloeien.

Sponningen en profielgroeven waar neerslag en condens kunnen indringen moeten bij voorkeur naar buiten ontwaterd en ontlucht worden door middel van: (naar keuze van de ontwerper)

- ontwateringskappen, in PVC (zwart) /of/ aluminium (zelfde kleur als de raamprofielen)

- verborgen ontwatering langs de onderkant middels ontwateringsgaten in de voorste profielkamer (zonder ontwateringskappen).

De middendichting uit EPDM wordt gemonteerd ter hoogte van de isoleerstrippen in de daartoe voorziene gleuf van de isoleerstrippen.

Contact van het aluminium gedeelte van de vleugel met de middendichting is niet toegelaten.

De glaslatten dragen over hun volledige lengte op de vaste raam- en vleugelprofielen. Ze mogen niet steunen op de isoleerstrippen.

De glaslatten liggen bij zowel vleugel- als buitenkader profiel in hetzelfde vlak. Een verspringing is niet zichtbaar.

Eventuele toleranties ten gevolge van oppervlaktebehandeling worden geneutraliseerd door op de glaslat gemonteerde houders in kunststof.

Indien nodig worden statisch versterkte profielen ingezet. Een berekening door een erkend ingenieurs-bureau is voor te leggen.

Kwalificatie volgens STS 52

Waterdichtheid      NBN EN 12208	9A

Luchtdoorlatendheid     NBN EN 12207	4

Weerstand tegen winddruk   NBN EN 12210	C5

De raamgehelen dienen te voldoen aan de eisen van een geisoleerd raamgeheel.

Uw waarde volgens tabellen DIN en ISO 10077-1:2000-11,DIN V 4108-4:2002-02 dienen een waarde te hebben < 2.0 W/(m²K)

Deze Uw waarde wordt berekend uit de Uf waarde van het aluminium profiel in combinatie met de Ug waarde van het glas en de waarde van de randzone van het glas-en /of paneel verbinding.

Naar keuze van de ontwerper kan er gekozen worden uit diverse raamprofieluitvoeringen (de teksten van de uitvoeringen die niet van toepassing zijn dient te worden verwijderd.)

- Vlakke raamprofielen

- Afgeschuinde raamprofielen

- Verborgen raamprofielen

Vlakke raamprofielen Schüco AWS 65  (te bepalen door de ontwerper)

Vlakliggende profielen met gemiddelde isolatiewaarde en een bouwdiepte van 65 mm

De thermisch onderbroken profielen zijn samengesteld uit twee afzonderlijk geextrudeerde aluminium profielschalen.

Bouwdiepte vaste kaderprofiel 65 mm

Vleugeldiepte 75 mm

Optie 1 – zonder glassponning isloatie: Uf–waarde van 2,2 W/m²K voor een profielcombinatie met een aanzichtbreedte van 117 mm ( vaste kader 69 mm + voeg 7 mm + vleugelprofiel 41 mm ).

Optie 2 – met glassponning isolatie: Uf–waarde van 1,9 W/m²K voor een profielcombinatie met een aanzichtbreedte van 117 mm ( vaste kader 69 mm + voeg 7 mm + vleugelprofiel 41 mm ).

Aan de buitenzijde liggen kader- en vleugelprofiel in hetzelfde vlak, aan de binnenzijde ligt de vleugel 10 mm in opdek.

De binnenaanslagdichting moet volledig rondom worden aangebracht zonder onderbreking door scharnieren en/of hoeklagers.

De middenafdichting met grote holle ruimte wordt rond de isolatiezone aangebracht.

De buitenliggende glasdichting wordt niet doorgesneden in de hoeken. De hoeken van de buitenste dichtingen dienen gekleefd met een contactlijm of gevulkaniseerd.

Alle hoek- en T-verbindingen worden uitgerust met verbindingselementen, die door hun labyrinthstructuur een gelijkmatige lijmverdeling garanderen. De opgeperste aanslagen worden in de voegen bovendien voorzien van hoek/voegafdichtstukken resp. verstekhoeken.

De afdichting van de T-voegen gebeurt door middel van systeemeigen afdichtkussens en met permanent elastische afdichtstoffen in de omgeving van de labyrinth-vormige voegafdichtstukken.

Om een correcte ventilatie van de sponningbasis te garanderen, moeten speciale systeemeigen klosbruggen worden gebruikt.

Classificatie volgens Europese normen :

Thermische isolatie volgens EN ISO 1077-2				Uf = 1,7 – 2,4 W/m²k°

Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN 12207			   	klasse 4

Waterdichtheid volgens NBN EN 12208					klassse 9 A

Weerstand tegen windbelasting volgens NBN EN 12210		klasse C5 / B5

Mechanische belasting volgens NBN EN 13115		 		klasse 4

Proef op herhaald openen en sluiten volgens NBN EN 12400 		klasse 3

Inbraakvertragendheid volgens NBN EN 1627				tot WK3 (te bepalen)

Akoestische isolatie volgens EN ISO 140-3				t/m Rw 47 dB

Afgeschuinde raamprofielen Schüco AWS 65 RL  (te bepalen door de ontwerper)

Afgeschuinde profielen met gemiddelde isolatiewaarde en een bouwdiepte van 75 mm

De thermisch onderbroken profielen zijn samengesteld uit twee afzonderlijk geextrudeerde aluminium profielschalen.

Bouwdiepte vaste kaderprofiel 75 mm

Vleugeldiepte 75 mm

Uf–waarde voor een profielcombinatie met een aanzichtbreedte van 117 mm ( vaste kader 69 mm + voeg 7 mm + vleugelprofiel 41 mm ) van 2,3 W/m²K.

Buitenste aanslaglatten van de kozijnen 15 mm, stijlen en regelprofielen 14 mm diep en 30° afgeschuind.

Buitenste glassponninglatten van de ramen 10 mm diep en 30° afgeschuind.

Naar binnen opengaand raam, 10 mm vlakverzet ten opzichte van de raamlijn, buitenzijde vlakliggend.

De binnenaanslagdichting moet volledig rondom worden aangebracht zonder onderbreking door scharnieren en/of hoeklagers.

De middenafdichting met grote holle ruimte wordt rond de isolatiezone aangebracht.

De buitenliggende glasdichting wordt niet doorgesneden in de hoeken. De hoeken van de buitenste dichtingen dienen gekleefd met een contactlijm of gevulkaniseerd.

Alle hoek- en T-verbindingen worden uitgerust met verbindingselementen, die door hun labyrinthstructuur een gelijkmatige lijmverdeling garanderen. De opgeperste aanslagen worden in de voegen bovendien voorzien van hoek/voegafdichtstukken resp. verstekhoeken.

De afdichting van de T-voegen gebeurt door middel van systeemeigen afdichtkussens en met permanent elastische afdichtstoffen in de omgeving van de labyrinth-vormige voegafdichtstukken.

Om een correcte ventilatie van de sponningbasis te garanderen, moeten speciale systeemeigen klosbruggen worden gebruikt.

Classificatie volgens Europese normen :

Thermische isolatie volgens EN ISO 1077-2				Uf = 1,9 – 2,4 W/m²k°

Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN 12207			   	klasse 4

Waterdichtheid volgens NBN EN 12208					klassse 9 A

Weerstand tegen windbelasting volgens NBN EN 12210		klasse C5 / B5

Mechanische belasting volgens NBN EN 13115		 		klasse 4

Proef op herhaald openen en sluiten volgens NBN EN 12400 		klasse 3

Inbraakvertragendheid volgens NBN EN 1627				tot WK3 (te bepalen)

Akoestische isolatie volgens EN ISO 140-3				t/m Rw 47 dB

Verborgen raamprofielen Schüco AWS 65 BS  (te bepalen door de ontwerper)

Verborgen vleugelsysteem met gemiddelde isolatiewaarde en een bouwdiepte van 65 mm

De thermisch onderbroken profielen zijn samengesteld uit twee afzonderlijk geextrudeerde aluminium profielschalen.

Bouwdiepte vaste kaderprofiel 65 mm

Vleugeldiepte 70 mm

Binnenaanzichtbreedte van de vleugel 50 - 60 - 65  mm (afhankelijk van het maximale vleugelgewicht)

Aan de buitenzijde ligt de vleugel verborgen achter de flens van de vaste kader.

Aan de buitenzijde liggen kader- en vleugelprofiel in hetzelfde vlak, aan de binnenzijde ligt de vleugel 10 mm in opdek.

Uf-waarde van 2,5 W/m²K voor een profiel aanzichtbreedte van 89 mm.

De ramen zijn voorzien van een meerkamerige middendichting met in de hoeken voorgevormde hoekstukken.

De binnenaanslagdichting moet volledig rondom worden aangebracht zonder onderbreking door scharnieren en/of hoeklagers.

De buitenliggende glasdichting wordt niet doorgesneden in de hoeken. De hoeken van de buitenste dichtingen dienen gekleefd met een contactlijm of gevulkaniseerd. De buiten- en binnenliggende glasdichting zijn voorzien van vinnen die tot op de bodem van de sponning reiken.

Classificatie volgens Europese normen :

Thermische isolatie volgens EN ISO 1077-2				Uf = 2,1 – 2,8 W/m²k°

Luchtdoorlatendheid volgens NBN EN 12207			   	klasse 4

Waterdichtheid volgens NBN EN 12208					klassse 9 A

Weerstand tegen windbelasting volgens NBN EN 12210		klasse C5 / B5

Mechanische belasting volgens NBN EN 13115		 		klasse 4

Proef op herhaald openen en sluiten volgens NBN EN 12400 		klasse 3

Inbraakvertragendheid volgens NBN EN 1627				tot WK3 (te bepalen)

Akoestische isolatie volgens EN ISO 140-3				t/m Rw 43 dB