Gordijngevel systeem met een profiel aanzichtbreedte van 35mm – type Schüco FWS 35 PD.SI

Algemeen

• Passiefhuis gecertificeerd gordijngevel systeem met uiterst slanke aanzichtbreedte van 35mm met een zeer hoge isolatiewaarde.

• Toepassing als klassieke verdiepingshoge raamstroken of als een individueel raam.

• Compleet systeem voor bouwkundige aansluitingen met een eenvoudige verwerking als raamstrook of individueel raam; directe aansluiting op gangbare gevelbekledingsmaterialen met behoudt van optimale thermische isolatie en gecontroleerde ontwatering.

Systeem kenmerken

• Modulair systeem: profielaanzichten van 35mm, 50mm en 60mm zijn met elkaar te combineren.

• Aluminium gevelsysteemoplossing met een smalle aanzichtbreedte van 35mm.

• Inbraakwering RC 2.

• De ontwatering gebeurt via drie niveaus; Niveau 1= regel; Niveau 2= regel; Niveau 3= stijl.

• Alle Schüco AWS raamsystemen als inzetelementen te integreren.

• Glasgewichten tot 250 kg per regel, tot 400 kg met Heavy Duty regel.

• Max. glasdikte 52mm.

• Inbraakwering RC 2.

Thermische prestaties

• Uf-waarden < 0,9 W/m²K, inclusief invloed van de schroefverbinding.

• Ucw-waarde < 0,8 W/m²K, met Ug-waarde van 0,7 W/m²K.